**Ausschreibungstext**

**Stufen, Verlegung auf Mörtelstreifen**

# TOCANO – Artwork-Blockstufen

# TOCANO – Artwork-Radialblockstufen

# TOCANO – Artwork-Winkelstufen

# TOCANO – Artwork-Tritt+Setzstufen

# TOCANO – Artwork-Podestplatten

**TOCANO – Artwork-Kinderwagenkeile**

**Technische Anforderungen**

Stufen gemäß DIN EN 13198 „Straßenmöbel und Gartengestaltungselemente und DIN EN 206 / DIN 1045.

Bewehrung je nach statischer Notwendigkeit als Betonstahl oder Faser

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft

Oberfläche **kugelgestrahlt:**

Betongüte: min. C 30 / 37, in Anlehnung an DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 35° bzw. DIN 51130 R13

Die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit entspricht Punkt 5.8 EN 13198

Oberfläche **kugelgestrahlt mit CleanTop®:**

Betongüte: min. C 30 / 37 in Anlehnung an DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 35° bzw. DIN 51130 R13

Die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit entspricht Punkt 5.8 EN 13198

Oberfläche **samtiert mit CleanTop®:**

Betongüte: min. C 60 / 75 in Anlehnung an DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 27° bzw. DIN 51130 R12

Die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit in Anlehnung an EN 1338 – jedoch ≤ 50 gr/m²

Oberfläche **geschliffen**

Betongüte: min. C 30 / 37 in Anlehnung an DIN 1045

Die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit entspricht Punkt 5.8 EN 13198

Oberfläche **Sichtbeton:**

Betongüte: min. C 30 / 37 DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 3° bzw. DIN 51130 R9

Oberflächenqualität: SB 3 gemäß „Sichtbeton-Merkblatt“,

Expositionsklassen XC4 und XF4 (DIN 1045)

Oberfläche **Sichtbeton Schaloplan Big Betosieb 1000:**

Betongüte: min. C 30 / 37 DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 35° bzw. DIN 51130 R13

Oberflächenqualität: SB 3 gemäß „Sichtbeton-Merkblatt“,

Expositionsklassen XC4 und XF4 (DIN 1045)

Oberfläche **Sichtbeton SB Plus:**

Betongüte: min. C 60 / 75 in Anlehnung an DIN 1045

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 3° bzw. DIN 51130 R9

Die Frosttausalzwiderstandsfähigkeit in Anlehnung an EN 1338 – jedoch ≤ 50 gr/m²

Oberflächenqualität: SB 3 gemäß „Sichtbeton-Merkblatt“,

Die maximalen Maßabweichungen in Dicke/Länge/Breite betragen ± 3mm

Der Auftritt, die Frontseite und beide Stirnseiten sind bearbeitet.

Die Stufen sind umlaufend gefast

Pos Leistungsbeschreibung

**1.1 Liefern und Verlegung von Stufen, Verlegung auf Mörtelstreifen**

**TOCANO – Artwork-Blockstufen**

**TOCANO – Artwork-Radialblockstufen**

**TOCANO – Artwork-Winkelstufen**

**TOCANO – Artwork-Tritt+Setzstufen**

**TOCANO – Artwork-Podestplatten**

Stufentyp ……….

Format ………. x ………. x ………. cm

Art der Oberflächenbearbeitung:

[ SB / SB Plus / kugelgestrahlt / kugelgestrahlt + CleanTop® / geschliffen / samtiert + CleanTop® ]

[...............................................]

Artworkfarben: [www.birkenmeier.com](http://www.birkenmeier.com)]

[...............................................]

Die Verlegung hat gemäß den Aufbauhinweisen des Herstellers bzw. dem SLG -„Merkblatt für Planung, Ausführung und Instandhaltung von Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich“ zu erfolgen.

**1.2 Zuschlag** für Stufenlösungen **„SICHERES GEHEN“** …………..

Treppenkanten aus Edelstahl (V2A, graumatt), Rutschhemmung R 10

nicht möglich bei geschliffenen Oberflächen, bei Radialstufen

Treppenkanten mit MarkerPaint, Stufenkantenmarkierung gemäß DIN 18040-1

Farben: Weiß oder Schwarz ………….

Nicht möglich bei schalungsglatten Oberflächen

Treppenkanten mit Betoninlay 5 x 5 cm, Stufenkantenmarkierung gemäß DIN

18040-1,

Farben: Artwork Nr. 311 und 314

Nicht möglich bei Sichtbetonoberflächen

**1.3 Zuschlag für Stufenlösungen „Kinderwagenkeile“**

Typ I Austrittskeil für obere Stufe l = 34,5, b = 20,0, h = 13,5 cm

Geeignet für Steigungsmaß 35 / 14 cm, Bedarf 2 Stck. /Treppenlauf

Typ II Keil - Normalelement l = 34,5, b = 20,0, h = 14,5 cm

Geeignet für Steigungsmaß 35 / 14 cm, Bedarf 2 Stck. / Stufe

Kinderwagenkeil gemäß Ausführungszeichnung ……………

Art der Oberflächenbearbeitung:

[ SB / SB Plus / kugelgestrahlt / kugelgestrahlt + CleanTop® / geschliffen / samtiert + CleanTop® ]

[...............................................]

Artworkfarben: [www.birkenmeier.com](http://www.birkenmeier.com)]

[...............................................]

Die Kinderwagenkeile sind mit geeignetem Mörtel nach EN 12004-1 zu verkleben.

**1.4 Zuschlag** für **Sonderlösungen** ………………

Gehrungsschnitte

Aussparungen, Ausklinkungen

Geschlossenes Eckhaupt bei Winkelstufen

Angehängte Setzstufe an Podestplatte

**1.5.1 Zuschlag** für **Einbau von Lichtleisten in 24 Volt-Technologie** ………………

Einbau Lichtleiste Aqualine 300, 3 Watt, Leistenlänge 30cm in Untertritt

Einbau Lichtleiste Aqualine 600, 6 Watt, Leistenlänge 60cm in Untertritt

Einbau Lichtleiste Aqualine 900, 9 Watt, Leistenlänge 90cm in Untertritt

Einbau Lichtleiste Aqualine 1200, 12 Watt, Leistenlänge 120cm in Untertritt

Einbau Lichtleiste Aqualine 1500, 15 Watt, Leistenlänge 150cm in Untertritt

Erforderliche Stufendicke mindestens 8 cm

**1.5.2 Installationszubehör für Lichtleisten in 24 Volt Technologie ………………**

Konfiguration erfolgt auf Grund von Verlegeplan durch Lieferant

Transformator 12 / 24 / 42 / 72 / 100 / 150 Watt

Verbindungskabel 1,0 / 2,5 / 5 / 10 Meter

Mehrfachverteiler 3-fach

Zu beachten sind:

„Merkblatt für Planung, Ausführung und Erhaltung von Treppen und Stufenanlagen aus Betonbauteilen im Außenbereich“ der SLG,

DIN 32975 „Gestaltung visueller Informationen im öffentlichen Raum zur barrierefreien Nutzung“

DIN 18040-1 „Barrierefreies Bauen“

Einbauempfehlungen des Herstellers zur Stufenverlegung und Installation von

Beleuchtungselementen

jeweils in ihrer neuesten Ausgabe.

Menge m² ...........; EP €/m² ...............;

Menge Stck ...........; EP €/Stck...............;

**2 Anpassungen**

Schneiden von TOCANO-Stufen mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen. Die Oberflächen sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu säubern.

Menge lfm ...........; EP €/lfm ...............;

Menge Stück ...........; EP €/Stck...............;