Ausschreibungstext

LA LINIA®-Pflastersteine, 
LA LINIA®- ( Largo-) Pflasterplatten, 
LA LINIA®- SAFELOCK
Oberfläche kugelgestrahlt oder feinkugelgestrahlt,
ungefast oder gefast

           Technische Anforderungen

Pflastersteine und Pflasterplatten aus Beton mit Güteeigenschaften nach EN 1338 (Pflaster) bzw. 1339 (Platten).
Erhöhte Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,50 kg/m²
garantierte Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit: 10 Jahren 
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm² 

Rutschhemmung R13 (DIN 51130) bzw. C (DIN 51097)

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft 

Produktspezifische Merkmale:
Ungefaste, gerade Kanten oder gefaste, gerade Kanten
Oberfläche eben
Allseitige Abstandshalter (Ausnahme: siehe Bemerkung bei Format)
Mindestdicke der Vorsatzschicht ca. 6 - 8 mm

Vorsatzbeton mit farbechten, hydroklassierten Hartgesteinkörnungen 0/3 mm
Einfärbung mit UV-beständigen, anorganischen Pigmenten gemäß EN 12878
Kernbeton aus hochfesten, hydroklassierten Moränekörnungen
Zemente CEM I oder CEM IIA gemäß EN 197-1
Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Pos     Leistungsbeschreibung

  1       Liefern und Verlegung

Liefern und Verlegen von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton entsprechend dem Verlegemuster-Nr.: ……….

Fabrikat „LA LINIA® -Pflastersteine und Pflasterplatten“ 
Oberflächenausführung: ………………………, kugelgestrahlt

(granitweiß, granithell, basaltanthrazit, sandbeige, Nr. 1 bis 27, Sonderfarbe)

Fabrikat „LA LINIA® - Pflastersteine und Pflasterplatten“ 
Oberflächenausführung: ………………………, feinkugelgestrahlt

(weiß, mittelgrau, graphit-anthrazit, Sonderfarbe)

Größe: ………. x ………. x ………. cm, Fasenausbildung: ………….. 

Dicke 6cm - gefast
10 x 10         DI  
20 x 10         DI
20 x 20         DI
25 x 12,5      DI 
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
59 x 59        PKDUI 14
Sechseck     PKDUI 7

Dicke 8 cm - ungefast
20 x 10        DI  
20 x 20        DI
30 x 20        KDI
40 x 20        PKDUI 14 
15 x 15        DI
22,5 x 15     DI
45 x 45        PKDUI 30
60 x 15        PKDUI 7
25 x 25        KDI
37,5 x 25     PKDUI 14
50 x 25        PKDUI 14
50 x 50        PKDUI 30
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 40 x 20   PKDUI 14
SL 40 x 40   PKDUI 30
SL 80 x 40   PKDUI 11
SL 80 x 80   PKDUI 25

Dicke 8 cm – gefast
10 x 10        DI
20 x 10        DI  
20 x 20        DI
20 x 20        (Diagonalstein)  DI
30 x 15        KDI
30 x 20        KDI
30 x 30        KDI
40 x 20        PKDUI 14 
40 x 40        PKDUI 30
60 x 40        PKDUI 14
90 x 60        PKDUI 14
100 x 50      PKDUI 14
100 x 100    PKDUI 25
16 x 16        DI
24 x 16        DI
15 x 15        DI 
37,5 x 25     PKDUI 14
60 x 30        PKDUI 14
80 x 30        PKDUI 11
90 x 33        PKDUI 7
92,5 x 33     PKDUI 7
60 x 38        PKDUI 14
30 x 25        KDI 
37,5 x 37,5  PKDUI 14
50 x 37,5     PKDUI 14
50 x 50        PKDUI 30 
100 x 25      PKDUI 7
120 x 33      PKDUI 7
Fünfeck 58,2 x 40   PKDUI 30
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 16 x 16   DI 
SL 24 x 16   DI 
SL 50 x 12   PKDUI 7
SL 50 x 24   PKDUI 14
SL Kombiform Lido 30 x 16, 40 x 16, 50 x 16    PKDUI  7
SL Kombiform La Senza 30 x 20, 40 x 30, 50 x 30    PKDUI  14

Dicke 10 cm - ungefast
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI

Dicke 10 cm – gefast
16 x 16        DI
24 x 16        DI  
20 x 20        DI
30 x 20        DI  
60 x 33        PKDUI 25, ohne Abstandshalter
80 x 33        PKDUI 14, ohne Abstandshalter
100 x 33      PKDUI 14, ohne Abstandshalter
120 x 33      PKDUI 11, ohne Abstandshalter
100 x 40      PKDUI 14
Kombiform 30 x 16,5, 40 x 16,5, 50 x 16,5, 30 x 20,5, 40 x 20,5, 50 x 20,5    
                                                                                                                   PKDUI  14
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 32 x 16   KDI
SL 32 x 32   KDI
SL 80 x 30   PKDUI 14
SL 80 x 60   PKDUI 30
SL 120 x 30 PKDUI   7
SL 120 x 60 PLDUI 14

Dicke 12 cm - ungefast
20 x 15 Leise Fahrbahn                           DI
15 x 15 Leise Fahrbahn (Diagonalstein)  DI
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 30 x 30   KDI
SL 40 x 20   KDI
SL 60 x 30   PKDUI 25

Dicke 12 cm – gefast
80 x 30        PKDUI 25
62 x 62        PKDUI 30
82,5 x 82,5  PKDUI 30, ohne Abstandshalter
120 x 60      PKDUI 30, ohne Abstandshalter
125 x 50      PKDUI 25
125 x 25      PKDUI 11
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 30 x 30   KDI
SL 40 x 20   KDI

Dicke 14 cm - ungefast
SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 30 x 30   KDI

Dicke 14 cm - gefast
10 x 10        DI 
20 x 20        DI
30 x 20        KDI
40 x 40        KDI  
60 x 30        PKDUI 30 
60 x 30        PKDUI 30    
60 x 60        PKDUI 30
80 x 60        PKDUI 30
30 x 30        KDI
40 x 20        KDI
50 x 25        KDI
16 x 16        DI
24 x 16        DI
60 x 40        PKDUI 30, ohne Abstandshalter
80 x 40        PKDUI 30, ohne Abstandshalter   
100 x 40      PKDUI 30, ohne Abstandshalter
120 x 40      PKDUI 30, ohne Abstandshalter
100 x 100    PKDUI 30 
110 x 40      PKDUI 30    
100 x 67,5   PKDUI 30
125 x 50      PKDUI 30
Trapez links Typ I 100 x 114,7           PKDUI 30
Trapez rechts Typ II 100 x 114,7       PKDUI 30
Kombiform 47,5 x 35,5, 35,5 x 35,5   PKDUI 30
            SL 20 x 20   DI
SL 30 x 20   KDI
SL 30 x 30   KDI

Dicke 15 cm - gefast
Stegpflaster DB4 100 x 15, 9° rechts     PKDUI 14 
Stegpflaster DB5 100 x 15, 9° links        PKDUI 14 
Stegpflaster DB6 100 x 15, 26° rechts   PKDUI 14

Dicke 20 cm - gefast
80 x 40        DI

Zu verlegen mit einer Fugenbreite 3-5 mm (Höhe < 120 mm), bzw. 5-8 mm (Höhe ≥ 120 mm) bzw. 5 mm bei SL auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 / 0-5 mm in 30 bis 50 mm Dicke, Fugen mit mehlkornarmen Edelbrechsand-Splitt  Gemisch der Körnung 0-3 oder 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Die DIN 18318, die ZTVP-Pflaster, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers in ihrer neuesten Ausgabe sind zu beachten. 

VOB-gerechte Ausschreibungstexte für die Ausführung des Oberbaus stehen z.B. bei www.stlb-bau-online.de zur Verfügung
 
Menge m² ...........;                                                                         EP €/m² ...............;                           

  2        Anpassungen

Schneiden von Pflastersteinen und Pflasterplatten, Dicke ……... cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen. Die Oberflächen sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu säubern.

Menge lfm ...........;                                                                        EP €/lfm ...............;