Ausschreibungstext

Parkplatzplatte PARKECO

           Technische Anforderungen

Großformatplatten aus Stahl-Beton nach EUROCODE (EC 2), DIN EN 206 und DIN EN 15.258

Produktspezifische Merkmale:
Länge Parkplatte 4,40 m + Anfahrtschwelle 0,10 m = Gesamtlänge 4,50 m
Dicke der Parkplatte 0,12 m, Höhe der Anfahrtsschwelle 0,10 m
Umlaufende Kanten mit 10 x 10 mm gefast
4 Stck. Gewindehülsen RD 16 als Versetzhilfen

Schalung: Schaloplan Big Betosieb 1000, Klöpfer Construction

Rutschhemmung gemäß DIN 51130: R 13

Oberflächenqualität: SB 2 gemäß „Sichtbeton-Merkblatt“

Expositionsklassen bei Oberflächen mit Umgebungskontakt die der statischen Berechnung zugrunde liegen:
XC1 – XC4; XD1 + XD2; XF1 + XF2; XA1

Baustoffkennwerte: Beton min. C30/37; Betonstahl: IV S, IV M

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft

Typ ParkEco I: 1 Stck. Sicker- / Pflanzöffnung: 2,53 x 0,90 m
Öffnungsanteil: 21,3 Flächenprozent
Gesamtgewicht: ca. 2,55 to

Typ ParkEco II: 3 Stck. Sicker- / Pflanzöffnungen: 0,80 x 0,80 m
Öffnungsanteil: 17, Flächenprozent
Gesamtgewicht: ca. 2,65 to

Pos     Leistungsbeschreibung

  1       Liefern und Verlegung

Liefern und Verlegen von Parkplatzplatten PARKECO aus Beton entsprechend dem Verlegeplan-Nr.: ……….

Fabrikat „Parkplatzplatte PARKECO, Typ I“, Sichtbeton grau

Fabrikat „Parkplatzplatte PARKECO, Typ II“, Sichtbeton grau

Zu verlegen auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-3 / 0-4 / 0-5 mm in 30 bis 50 mm Dicke.
 
VOB-gerechte Ausschreibungstexte für die Ausführung des Oberbaus stehen z.B. bei www.stlb-bau-online.de zur Verfügung 

Menge Stück ...........;                                                                  EP €/Stck...............;        

 2        Verfüllung der Sicker- / Pflanzöffnungen

Zierkies / Ziersplitt Körnung………. mm, Materialart…………

Pflanzsubstrat, Typ und Lieferant………………….

Menge to ...........;                                                                           EP €/to ...............;