Ausschreibungstext

SAFELOCK - Pflastersteine und Pflasterplatten, Oberfläche unbearbeitet 
           SAFELOCK - Schwerverkehrspflaster, Oberfläche unbearbeitet
ungefast oder gefast

           Technische Anforderungen

Pflastersteine und Pflasterplatten aus Beton mit Güteeigenschaften nach EN 1338 (Pflaster) bzw. 1339 (Platten).

Produktspezifische Merkmale:
Ungefaste, gerade Kanten oder gefaste, gerade Kanten
Oberfläche eben
Allseitig angebrachte, sich verzahnende Abstandshalter als Verschiebesicherung 
Mindestdicke der Vorsatzschicht ca. 6 - 8 mm
Erhöhte Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,50 kg/m²
garantierte Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit: 10 Jahren 
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15 cm³/50 cm² 
Rutschhemmung R 12 (DIN 51130) bzw. SRT 81

Vorsatzbeton mit farbechten, hydroklassierten Hartgesteinen 0/3 mm
Einfärbung mit UV-beständigen, anorganischen Pigmenten gemäß EN 12878
Kernbeton aus hochfesten, hydroklassierten Moränekörnungen
Zemente CEM I oder CEM IIA gemäß EN 197-1

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft 

Pos     Leistungsbeschreibung

  1       Liefern und Verlegung

           Liefern und Verlegen von Pflastersteinen und Pflasterplatten aus Beton           
           entsprechend dem Verlegemuster-Nr.: ……….

           Fabrikat „SAFELOCK – Pflastersteine, Pflasterplatten und Schwerverkehrspflatser“ 
           Oberflächenausführung: ………………………, unbearbeitet
(juragrau changierend, schiefergrau changierend, muschelkalk changierend, grau, Sonderfarbe)

Größe: ………. x ………. x ………. cm, Fasenausbildung: …………….

           Dicke 6 cm – gefast
SL 20 x 20        DI 
SL 30 x 20        PKDUI 11
SL Lido Kombiform 27,5 x 15,5, 34,5 x 15,5, 41,5 x 15,5   PKDUI  4,5

 Dicke 8 cm - ungefast
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI
SL 40 x 20        PKDUI 14 
SL 40 x 40        PKDUI 30
SL 80 x 40        PKDUI 11
SL 80 x 80        PKDUI 25

Dicke 8 cm – gefast
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI
SL 16 x 16        DI
SL 24 x 16        DI
SL 50 x 12,5     PKDUI 7
SL 50 x 24        PKDUI 14
SL Kombiform Lido 30 x 16, 40 x 16, 50 x 16            PKDUI  7
SL Kombiform La Senza 30 x 20, 40 x 30, 50 x 30    PKDUI  14

Dicke 10 cm - ungefast
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI

Dicke 10 cm – gefast
SL 16 x 16        DI
SL 24 x 16        DI  
SL 32 x 16        KDI
SL 32 x 32        KDI
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI  
SL 80 x 30        PKDUI 14
SL 80 x 60        PKDUI 30
SL 120 x 30      PKDUI 7
SL 120 x 60      PKDUI 14
SL 100 x 40      PKDUI 14

Dicke 12 cm - ungefast
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI
SL 30 x 30        KDI
SL 40 x 20        KDI
SL 60 x 30        PKDUI 25

Dicke 12 cm – gefast
SL 20 x 20        DI
SL 30 x 20        KDI
SL 30 x 30        KDI
SL 40 x 20        KDI

Dicke 14 cm - ungefast
SL 20 x 20        DI

Dicke 14 cm - gefast
            SL 20 x 20       DI
SL 30 x 20       KDI
SL 30 x 30       KDI

Zu verlegen mit einer Fugenbreite von 5 mm auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-3 / 0-4 / 0-5 mm in 30 bis 50 mm Dicke, Fugen mit mehlkornarmen Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und abrütteln. 

Die DIN 18318, die ZTVP-Pflaster, die Broschüre „Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des Herstellers in ihrer neuesten Ausgabe sind zu beachten. 

VOB-gerechte Ausschreibungstexte für die Ausführung des Oberbaus stehen z.B. bei www.stlb-bau-online.de zur Verfügung 

Menge m² ...........;                                                                         EP €/m² ...............;                           

  2        Anpassungen

Schneiden von Pflastersteinen und Pflasterplatten, Dicke ……... cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen. Die Oberflächen sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu säubern.

Menge lfm ...........;                                                                        EP €/lfm ...............;