Ausschreibungstext

Tivoli – Mauersystem

           Technische Anforderungen

Betonelemente für Stützwände und Sichtschutzwände nach EN 13198.

Freistehende Wände ohne Zusatzmaßnahmen bis 1,20 m Höhe, mit Zusatzmaß-nahmen bis 2,0 m Höhe ohne bauseitige Statik möglich

Hinterschüttete Wände ohne Zusatzmaßnahmen bis 0,60 m Höhe, mit Zusatzmaß-nahmen bis 2,0 m Höhe ohne bauseitige Statik möglich
										
Zulässige Maßtoleranzen bei Länge und Höhe ± 3 mm, bei der Wandstärke ± 30 mm							

Mauerelemente und Abdeckplatten zwei-, drei- oder vierseitig bossiert

           Die Witterungswiderstandsfähigkeit entspricht Punkt 4.3.5.2 a (DIN EN 13198)

Baustoffkennwert: Beton min. C25/30

Beton mit farbechten, hydroklassierten Moränekörnungen 0/8 mm
Einfärbung mit UV-beständigen, anorganischen Pigmenten gemäß EN 12878
Zemente CEM I oder CEM IIA gemäß EN 197-1

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Verklebung der Lagerfugen mit frostsicherem Dünnbettmörtel, Mörtelklasse M10, Mörtel ist im Lieferumfang enthalten.

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft

Pos     Leistungsbeschreibung

1	    Liefern und Verlegung

Liefern und Aufbau einer Tivoli - Mauerwand entsprechend dem Verlegeplan-Nr.: ……….

1.1.    Mauerelemente

Fabrikat „TIVOLI - Mauersystem“ – Wandstärke 25cm, 

TIVOLI - Mauerelement ………………..

 62,5 /  25  / 12,  2-seitig bossiert
 62,5 /  25  / 12,  3-seitig bossiert
            25    /  25  / 12,  3-seitig bossiert
            31,2 /  25  / 12,  3-seitig bossiert
           Oberflächenausführung …………..
            
           (hellgrau, anthrazit)

           TIVOLI - Pfeilerelement ………………..

62,5 /  25  / 12,  2-seitig bossiert
62,5 /  25  / 12,  3-seitig bossiert
           25    /  25  / 12,  3-seitig bossiert
           25    /  25  / 12,  4-seitig bossiert

           Oberflächenausführung …………..
            
           (hellgrau, anthrazit)

1.2.	Abdeckplatten

           Fabrikat „TIVOLI - Abdeckplatte“

59    /  33  / 6,  2-seitig bossiert
29,5 /  33  / 6,  3-seitig bossiert

           Oberflächenausführung …………..
            
           (hellgrau, anthrazit)

Zu verlegen gemäß den Einbauempfehlungen des Herstellers in ihrer neuesten Ausgabe sind zu beachten. 

Menge m² ...........;                                                                         EP €/m² ...............;                           
Menge Stck ...........;                                                                    EP €/Stck...............;        

  2        Anpassungen

Schneiden von Tivoli - Mauerelementen mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen. Die Oberflächen sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu säubern.

Menge lfm ...........;                                                                        EP €/lfm ...............;      
                    
Menge Stück ...........;                                                                  EP €/Stck...............;