**Ausschreibungstext**

# OUTDOOR - Arbeitsplatten

# OUTDOOR - Küchen

 **Technische Anforderungen**

Betonfertigteile aus Stahl-Beton nach EN 13198 „Straßenmöbel und Gestaltungselemente“ und in Anlehnung an EUROCODE (EC 2), DIN EN 206 und DIN EN 15.258

Oberflächenqualität: SB 3 gemäß „Sichtbeton-Merkblatt“

Oberfläche mit lebensmittelgerechter Versiegelung versehen

Die Kanten der Arbeitsfläche sind umlaufend gefast 7 x 7 mm, die restlichen Kanten 3 x 3 mm

Baustoffkennwerte: Sichtbeton HPC min. C 55/75; Betonstahl: IV S, IV M

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Standardmäßig ohne Versetzhülsen

Outdoor-Fertigteile werden in einer Schutzverpackung aus Holz angeliefert

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft

Pos Leistungsbeschreibung

 **1 Liefern und Verlegung**

Maße der Fertigteile, im Rahmen der Definition des Produktdatenblatts des Herstellers, frei planbar

Maße und Anordnung von Aussparungen, im Rahmen der Definition des Produktdatenblatts des Herstellers, frei planbar

Fabrikat „**OUTDOOR - Arbeitsplatte**“ – Maße ………..

Fabrikat „**OUTDOOR - Kücheninsel**“ – Maße ………..

Maße und Anordnung der Aussparungen sind abgestimmt auf Grill / Seitenbrenner der Firma BeefEater bzw. Spüle der Firma Bull

Fabrikat „**OUTDOOR - Kücheninsel**“ 285 / 85 / 90

Vorgesehen für BeefEater Grill BSH 156 SA oder BSL 156 SA

Fabrikat „**OUTDOOR - Kücheninsel**“ 310 / 90 / 90

Vorgesehen für BeefEater Grill BSH 156 SA oder BSL 156 SA, Seitenbrenner BSW 316 SA

Fabrikat „**OUTDOOR - Kücheninsel**“ 310 / 90 / 90

Vorgesehen für BeefEater Grill BSH 156 SA oder BSL 156 SA, BBQ Spüle

Fabrikat „**OUTDOOR - Kücheninsel**“ 340 / 95 / 90

Vorgesehen für BeefEater Grill BSH 156 SA oder BSL 156 SA, Seitenbrenner BSW 316 SA, BBQ Spüle

 Oberflächenausführung Artwork Nr. ……. Sichtbeton SB Plus schalungsglatt )

Versetzen ausschließlich mit sauberem Handwerkszeug und Textilgurten / Vakuumsauger!

Die Einbauempfehlungen des Herstellers in ihrer neuesten Ausgabe sind zu beachten.

Menge Stck ...........; EP €/Stck...............;