**Ausschreibungstext**

# TERRASSENPLATTEN, Dicke 3,7 / 4,0 / 4,2 cm

# unbearbeitet / gewaschen / kugelgestrahlt / feinkugelgestrahlt / geschliffen

 **Technische Anforderungen**

Platten aus Beton mit Güteeigenschaften nach EN 1339.

Produktspezifische Merkmale:

Oberfläche eben, Kanten gefast (grau, Bondeno, Arcadia, Arcadia mit Cleantop, Arcadia Premium, Ascona, Cadiz)

Oberfläche strukturiert, Kanten gefast (Montiano, Latina, Campania)

Ohne Abstandshalter

Mindestdicke der Vorsatzschicht ca. 6 - 8 mm

Klassifizierung (grau, Bondeno, Arcadia, Arcadia mit Cleantop, Arcadia Premium, Cadiz): PKDUI

Klassifizierung (Ascona): DHLRU

Klassifizierung (Campania): DILPU

bei Ausführung kugelgestrahlt:

Rutschhemmung EN 16165 A mind. 24° bzw. DIN 51097 C

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 35° bzw. DIN 51130 R13

bei Ausführung kugelgestrahlt mit Cleantop

Rutschhemmung EN 16165 A mind. 18° bzw. DIN 51097 B

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 10° bzw. DIN 51130 R10

bei Ausführung feinkugelgestrahlt mit Cleantop

Rutschhemmung EN 16165 A mind. 18° bzw. DIN 51097 B

Rutschhemmung EN 16165 B mind. 19° bzw. DIN 51130 R11

Vorsatzbeton mit farbechten, hydroklassierten Hartgesteinen 0/3 mm

Einfärbung mit UV-beständigen, anorganischen Pigmenten gemäß EN 12878

Kernbeton aus hochfesten, hydroklassierten Moränekörnungen

Zemente CEM I oder CEM IIA gemäß EN 197-1

Alle Rohstoffe CE-zertifiziert

Neutrale Güteüberwachung durch eine nach DIN EN ISO/IEC 17065 akkreditierte Gesellschaft

Pos Leistungsbeschreibung

 **1 Liefern und Verlegung**

Liefern und Verlegen von Terrassenplatten aus Beton entsprechend dem Verlegemuster-Nr.: ……….

Fabrikat „**Grau - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: unbearbeitet

Größe: 40 x 40 x 4,0 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 40 mm ………….

Größe: 60 x 40 x 4,0 cm, Nennmaße: 600 x 400 x 40 mm ………….

Größe: 50 x 50 x 4,2 cm, Nennmaße: 500 x 500 x 42 mm ………….

Fabrikat „**Bondeno - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: grau, kugelgestrahlt

Größe: 40 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 30 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 300 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 50 x 50 x 4,2 cm, Nennmaße: 500 x 500 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 60 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 600 x 42 mm ………….

Größe: 80 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 800 x 400 x 42 mm ………….

Fabrikat „**WASCHBETONPLATTE**“

Oberflächenausführung: WB grau, gewaschen

Größe: 40 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 60 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 600 x 42 mm ………….

Fabrikat „**CADIZ - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **feinkugelgestrahlt**

 (beige, hellgrau, dunkelgrau)

Größe: 80 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 800 x 400 x 42 mm ………….

Fabrikat „**ARCADIA ohne Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **kugelgestrahlt**

 (Etna, Lugano, Modena, Capri, Palermo)

Größe: 40 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 50 x 50 x 4,2 cm, Nennmaße: 500 x 500 x 42 mm ………….

Fabrikat „**ARCADIA mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **kugelgestrahlt**

 (Grigio, Modena Premio, Cromo, Nardo)

Größe: 40 x 20 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 197 x 42 mm ………….

Größe: 40 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 50 x 50 x 4,2 cm, Nennmaße: 500 x 500 x 42 mm ………….

Fabrikat „**ARCADIA PREMIUM mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **feinkugelgestrahlt**

 (anthrazit, dunkelgrau, hellgrau, elfenbein, weiß)

Größe: 40 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 400 x 400 x 42 mm ………….

Größe: 60 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 400 x 42 mm ………….

Fabrikat „**ASCONA mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **feinkugelgestrahlt**

 (anthrazit, beige, hellgrau)

Größe: 60 x 60 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 600 x 42 mm ………….

Größe: 80 x 40 x 4,2 cm, Nennmaße: 800 x 400 x 42 mm ………….

Fabrikat „**LATINA mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **feinkugelgestrahlt**

 (Ponza, Formia, Fondi)

Größe: 60 x 60 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 600 x 42 mm ………….

Größe: 80 x 40 x 4,2 cm, Nennmaß: 800 x 400 x 42 mm ………….

Fabrikat „**Montiano mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **feinkugelgestrahlt**

 (elfenbein, silbergrau, anthrazit)

Größe: 60 x 30 x 4,2 cm, Nennmaße: 600 x 300 x 42 mm ………….

Fabrikat „**Campania mit Cleantop - TERRASSENPLATTE**“

Oberflächenausführung: ………………………, **strukturiert und feinkugelgestrahlt**

 (Schiefer-anthrazit, Holz-mittelgrau, Struktur-felsgrau)

Größe: 90 x 30 x 4,0 cm, Nennmaße: 897 x 297 x 40 mm ………….

**Lose Verlegung:**

Zu verlegen mit einer Fugenbreite von 3 mm auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-3 / 0-4 / 0-5 mm oder Splitt 2/5 in 30 bis 50 mm Dicke, Fugen mit mehlkornarmen Edelbrech-Splitt Gemisch der Körnung 1-3 mm vollständig verfüllen, Verdichtung mit Gummi- oder Kunststoffhammer.

**Lose Verlegung mit offener Fuge:**

Zu verlegen mit 3 mm-Fugenkreuzen auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-3 / 0-4 / 0-5 mm oder Splitt 2/5 in 30 bis 50 mm Dicke.

**Lose Verlegung mit gebundener Fuge:**

Zu verlegen auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-3 / 0-4 / 0-5 mm in 30 bis 50 mm Dicke. Fugen mit auf das Plattenfabrikat abgestimmten Fugenmörtel verfüllen.

**Lose Verlegung auf Stelzlager:**

Zu verlegen mit einer Fugenbreite von 3 mm auf Stelzlager. Anzahl und Positionierung gemäß Einbauempfehlungen des Herstellers der Terrassenplatten

**Gebundene Verlegung mit gebundener Fuge:**

Zu verlegen auf Drainagebeton, Fugenbreite und Fugenmörtel mit auf das Plattenfabrikat abgestimmten Fugenmörtel verfüllen.

Die DIN 18318, die ZTV-Wegebau, die Einbauempfehlungen des Herstellers in ihrer neuesten Ausgabe und ggf. die Vorgaben von Drainbeton, Fugenmörtel, Stelzlager u.w. sind zu beachten.

VOB-gerechte Ausschreibungstexte für die Ausführung des Oberbaus stehen z.B. bei www.stlb-bau-online.de zur Verfügung

Menge m² ...........; EP €/m² ...............;

 **2 Anpassungen**

Schneiden von Terrassenplatten, Dicke 4,0 bzw. 4,2 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern, Schrägen und Einbauteilen. Die Oberflächen sind unmittelbar nach dem Zuschnitt zu säubern.

Menge lfm ...........; EP €/lfm ...............;

 **3** **Fugensplitt**

Hochfester, hydroklassierter Moräne-Edelsplitt, Körnung 1-3 mm

CE-zertifiziert,

unkrautfrei

Menge 25 kg/smallbag ...........; EP €/smallbag ...............;

Hochfester, hydroklassierter Basalt-Edelsplitt, Körnung 1-3 mm

CE-zertifiziert,

unkrautfrei

Menge 25 kg/smallbag ...........; EP €/smallbag ...............;

**4 ABSTANDSHALTER** für Terrassenplatten

Fugenkreuze für die normgerechte Fuge

Höhe 25 mm, Dicke 3mm

Mit Sollbruchstelle für Kreuzfugen- oder Reihenverlegung

Bedarf pro Platte 1 Stück Abstandshalter bei Kreuzfuge

 2 Stück Abstandhalter bei Reihenverlegung

Verpackungseinheit 100 Stück / Beutel

alternativ

Verpackungseinheit 50 Stück / Beutel